**Додаток №1 до тендеру.**

Вимоги до щебеню гранітного фракції 5-20:

Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми не більше 10%.

Вміст пиловидних і глинистих часток не більше 1,0%.

|  |  |
| --- | --- |
| Розмір отворів сита, мм | Повний залишок, % |
| 25,0 | Не більше 0,5 |
| 20,0 | Від 5 до 10,0 |
| 10,0 (12,5) | 60,0-70,0 |
| 5,0 | Не менше 98,0 |
| Марка за дробильністю 1400 |
| Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми | не більше 15% |

Кожна поставка щебеню повинна супроводжуватися документом про якість та радіаційним сертифікатом на вказану електронну пошту

laboratory@krubeton.com.